### Общие указания по применения и мерам безопасности для проекционных плёнок в виде погонного материала

### Редакция от 01 января 2016г

|  | Складки при хранении и упаковка: Если не оговаривалось иное, проекционные экраны упаковываются и транспортируются в сложенном виде. После распаковки и растяжки проекционных экранов по всему периметру, имеющиеся на них складки, как правило, полностью распрямляются. При наличии технической возможности, за дополнительную стоимость упаковки и транспортировки проекционные экраны могут поставляться скрученными в рулон. Это повышает вероятность отсутствия складок или их полного распрямления. Процесс «отдыха» имеет зависимость от температуры помещения, конечного натяжения и времени. Наличие видимых складок не является основанием для снижения стоимости проекционных экранов. Применение проекционных экранов по назначению: Различные типы проекционных плёнок оптимизированы для прямой или обратной проекции с градацией по углу обзора, применяемого в видео-, диа- и кинопроекции. Для достижения гладкой и ровной поверхности проекционный экран должен быть равномерно растянут со всех сторон. Волнообразования и перекосы не являются основанием для снижения стоимости, если проекционный экран растянут с одной или с нескольких сторон неравномерно. Применение при скользящем или боковом освещении: необходима равномерная растяжка со всех сторон. Оптическая различимость следов складок, швов и волн, образовавшихся после растяжки или установки экрана, не является основанием для снижения его стоимости. Оценка цветовых отклонений и разницы яркости: Проекционные плёнки изготавливаются на промышленном оборудовании по обработке материалов из ПВХ и проходят строжайший контроль качества. Однако, даже в данной сфере производства имеются допуски по отклонениям. Они очень малы и при обычных световых пропорциях незаметны. Однако, при определённых условиях применения эти отклонения становятся визуально различимыми. Следует учитывать, что цветовые отклонения становятся видимыми при превышении угла обзора, соответствующего половине значения яркости; они носят технический характер и не служат основанием для снижения стоимости. Применение в качестве скручивающихся экранов: Все проекционные плёнки Tüchler® могут использоваться для изготовления скручивающихся экранов Superflat. Запрашивайте предложение. При самостоятельном изготовлении скручивающихся экранов из проекционных плёнок третья сторона берёт все связанные с этим риски на себя. Использование проекционных плёнок со сварными швами для скручивающихся экранов без технологии Superflat имеет наибольший риск образования волн, складок и может стать причиной долговременного повреждения экрана. В этом случае Tüchler® освобождается от несения какой-либо ответственности, а также от претензий по возмещению убытков. Устойчивость к деформациям и допуски: Проекционные экраны изготовлены из термопластичного материала. Поэтому, с изменением температуры материал изменяет свои свойства по растяжению, мягкости и линейной мере. Допуск на отрез составляет +/- 2% при температуре в помещении 22°C. Использование в зимнее время и в холодных регионах: EСледует учитывать, что во время транспортировки проекционный экран может сильно охладиться. В этом случае, перед тем, как достать экран, следует раскрыть упаковку со всех сторон и выдержать его в таком виде в течение 24 часов при минимальной температуре помещения 21°C. При охлаждении проекционный экран твердеет, в связи с чем его довольно острые края могут стать причиной порезов, невосстанавливаемых примятостей и белых надломов. Срок службы проекционного экрана: При правильном использовании и хранении при комнатной температуре проекционные экраны можно эксплуатировать в течение многих лет. Проекционные плёнки содержат проступающие со временим наружу пластификаторы, в связи с чем через несколько лет эксплуатации возможны явления изменения цвета, пожелтения, ломкости, снижения прочности на разрыв, а также появления на поверхности жирных с виду пятен. Эти явления не считаются недостатком, на который распространяется гарантия, поскольку представляют собой обычные явления старения данного материала. Исключение из DIN и других проекционных нормn: Проекционные плёнки оптимизированы для использования в театрах, на выставках, гастролях и прочих мероприятиях и характеризуются обусловленными для этого видами цветами, проекционными показателями, прочностью и поведением горения. Плёнки не предназначены для использования в кинотеатрах или для целей кинопоказа. Любые оценки по описывающим проекционные экраны стандартам, в особенности DIN, а также основанные на них требования о возмещении убытков исключаются, если такие оценки не были согласованы в письменной форме в каждом отдельном случае. |
| --- | --- |